Vodné sklo sodné 36/38 Bé

440108

druh 36 - 38 Vlastnosti: Vodné sklo sodné tekuté je vodný, koloidný roztok kremičitanu sodného, farby našedlej, nazelenalej, namodralej, nažltlej až načervenalej. Farba je ovplyvnená zložením surovín. Technické požiadavky: Druh Rozmedzie hustoty pri Rozmedzie molárneho pomeru 20°C v kg.m-3 SiO2/Na2O 36-38 1328 až 1352 3,2 až 3,5 Typické hodnoty ostatných ukazovateľov: Váhový pomer: 3,1-3,3 SiO2 + Na2O: min. 33,0 % Al2O3: max. 0,075 % Nerozp. zvyšok: max. 0,025 % CaO: max. 0,007 % CdO: max. 0,00008 % CoO: max. 0,00019 % Cr2O3: max. 0,00015 % CuO: max. 0,00019 % Fe2O3: max. 0,0125 % MgO: max. 0,00415 % MnO: max.0,00020 % NiO: max. 0,00005 % PbO: max. 0,0007 % TiO2: max.0,0175 % ZnO: max. 0,00019 % As2O3: max. 0,0013 % K2O: max. 0,018 % Cl: max. 0,015 %